**RUST-OLEUM MATHYS**

**HARDHAT 2102 TOOTESELGITUS**  26.03.15

Nakkekrunt HardHat 2102 põhineb lahustiga lahustuvatel akrüülidel.

**KASUTUSALAD**

**HardHat 2102** sobib kandmiseks galvaniseeritud terasele, roostevabale terasele, alumiiniumile, vasele, klaasile, portselanile, ning paljudele teistele tihedatele ja siledatele pindadele.

**TEHNILISED ANDMED**

Välimus : kleepuv

Värvus : sinakas läbipaistev

Soovitatav kihi paksus : ei määrata

LOÜ : max. 730 g/l

Kuivamise ajad 20 C/ 50%

Puutekindel : kui muutub nakkuvaks

Käsitletav : kui muutub nakkuvaks

Ülevärvitav : ½ tunni pärast kuid enne 24 tundi

Kuumakindlus : 100 C ( kuiva kuumust)

Teoreetiline katvus : 5,5 m2 purgiga

**PINNA ETTEVALMISTUS**

Eemaldada pori , mustus ja rasvad leeliselise pesuga või aurupesuriga. Eemaldada nn. „valge rooste” kasutades toodet Surfa Etch 108 ja mittesoovitud värvikiht kasutades toodet Paintstripper 25. Enne värvima hakkamist peab pind olema puhas ja kuiv.

**KASUTAMINE**

Eemaldada kork. Raputada vähemalt 1 minut peale seda kui on purgis olevat kuuli kuulda. Toodet tuleks töö käigus perioodiliselt raputada. Toodet peale kandes tuleks hoida purki vähemalt 25cm kaugusel pinnast. Pihustamise käigus peaks purk olema pidevas liikumises, et vältida jookse. Pinnale kanda 1 õhuke kiht. Peale kasutamist keerata purk düüsi puhastamiseks tagurpidi ning pihustada 2-3 sekundit.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

-2-

**VÄRVIMINE JA VÄRVIMISTINGIMUSED**

Õhuniiskus <85% ja nii värvitav pind kui purk peaksid olema üle 0°C.

**MÄRKUS**

Kaetud pind tuleb peale 30 minutit võimalikult ruttu katta värviga, et vältida pinna mustumist ja kattumist tolmuga.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)