**RUST-OLEUM MATHYS**

**BIOSAN AQUA GLOSS TOOTESELGITUS** 25.03.15

Biosan Aqua gloss on **bakteritsiidne akrüülvärv.**

**Värvi iseloomustus** : väga hea vastupidavus – väga hea seebistumiskindlus – eriliselt hea kattevõime. Aitab hoida hügieenilist keskkonda.

**KASUTUSALAD**

Seinte ja lagede värvimiseks siseruumides, kus on kõrgendatud hügieeninõuded .

**TEHNILISED ANDMED**

Läige : Kõrgläikiv

Värvitoonid : valge + toonitav (pastelsed toonid)

Tihedus : 1,2g/cm3

Kuivaine sisaldus : mahus 35-37 %

kaalus 46-48 %

Soovitatav värvikihi paksus : märg kiht 90 mkm ( 11 m2/l)

kuiv kiht 30 mkm ( 11 m2/l)

Leektäpp : pole tuleohtlik

LOÜ : 97 g/l / segul 97g/l

EL piirnorm :140g/l

Kuivamise ajad 20 C /50%

Puutekindel : 45 minuti pärast ( 10 m2/l)

Ülevärvitav : 4 tunni pärast ( 10 m2/l)

Lõplik tugevus : 2 päeva pärast

Teoreetiline katvus . 10-12 m2/l

**PINNA ETTEVALMISTUS**

Värvitud pinnad: läikivad pinnad tuleks kergelt matistada

Puitpinnad:eelnevalt kanda peale kiht Pegaprim-i või Fassiprim-i

Müüritis, krohv ja betoon: eelnevalt kanda peale kiht Pegalinki. Pulbriliste pindade puhul peaks eelnevalt peale survepesu pinnale kandma Pegafix-i.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

-2-

**BIOSAN AQUA MATT**

**KASUTAMINE**

Enne kasutamist tuleb värv korralikult läbi segada.

**VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE**

Pintsel : jah, mitte lahjendada

Rull : jah, mitte lahjendada

Õhuga pihustamine : jah, lahustada veega

Kõrgsurvega pihustamine : jah, düüs 18, surve 180 bar,

Vajadusel lisada vett

Tööriistade puhastamine : veega

**VÄRVIMISE TINGIMUSED**

Minimaalne temperatuur 10 C ja maksimaalne relatiivne niiskus 80%.

**MÄRKUSED**

**Biosan toodete** kasutamine ei vabasta teid normaalse koristamise vajadusest.

Originaaltaaras kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)