RUST-OLEUM MATHYS

# GRAFFITISHIELD HYDRO 10.03.2015

## Kirjeldus

Rust-oleum Graffitishield Hydro on vesialusel permanentne anti-graffiti toode, mis baseerub floreeritud polümeeridel ning on unikaalsete anti-graffiti ja hüdrofoobsete omadustega.

## Põhiomadused

Lihtne kasutada; Praktiliselt nähtamatu; Veeauru läbilaskev; Äärmiselt vastupidav UV-kiirgusele; Vastupidav happele ja leelisele; Pikaajaline effektiivsus; ei moodusta pinnale kihti ;Äärmiselt tõrjuv õlide ja rasvade suhtes; hüdrofoobne; Väga vastupidav lahustitele ja kemikaalidele; Graffiti eemaldamisel jääb pind rikkumata, mis võimaldab korduvat puhastamist.

## Kasutusalad

Toodet võib kasutada Kõigil poorsetel materjalidel, nagu betoon, müüritis ja looduslikud kivimid(graniit, paekivi, marmor, travertiin, liivakivi ja kvartsiit)

## Tehniline informatsioon

Välimus: Läbipaistev
Värv: Värvitu
Tihedus: 1.00g/cm³
Kuivaine sisaldus: 10%
Leekpunkt: Mittesüttiv
LOÜ: 5g/l max
Kategooria: c Wg
EU ülempiir: 40g/l(2010a)
Kuivamise ajad 20°C kraadi ja 50% õhuniiskuse juures:

Puutekindel: 1 tund
Täielik kuivamine: umbes 3 päeva

## Katvus

Teoreetiline: 5-10m²/l
Praktiline: Sõltub paljudes teguritest, nagu poorsusest, karedusest ja materjalikaost kasutamise käigust

## Pinna ettevalmistus

Pind peaks olema puhas mustusest ja rasvadest ning kuiv

## Kasutamine

Enne kasutamist tuleks toodet korralikult raputada ja segada, et tagada hea ühtlus. Kanda peale kahes kihis, vähemalt 60 minutilise vahega.

## Värvimistingimused

Temperatuur peaks olema 5-35 C

## Lahustamine ja kasutamine

Tööriistad: Mitte lahustada. Kasutada madala survelist või õhuvaba pumpa(düüs 013-015). Soovitatav on aknad ja uksed toote pealekandmise ajaks kinni katta.

Puhastamine: Tööriistu saab koheselt peale kasutamist veega puhastada.

## Märkused

Graffiti eemaldada GraffityShield Cleaner-iga. Graffiti eemaldamisel jääb GraffitiShield Hydro pind rikkumata, mis võimaldab korduvat puhastamist.

## Säilitusaeg

Toote säiltusaeg on 1 aasta toote valmistamiskuupäevast, eeldades et toodet säilitatakse originaalpakendis, kuivas hästiventileeritud alas, eemal otseset päikesevalgusest ning temperatuuridel 0-30°C

